微孔折叠滤芯
•  聚醚砜膜(PES) 系列折叠滤芯

性能特点:

◎    膜堆由进口PES滤膜及进口导流层组成，具有优良的耐热性和耐化学性。

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，一般用于温度较高的场合；

C型为中心杆内衬不锈钢，可应用于耐高温的场所。

◎    亲水性滤膜，孔径分布均匀,孔隙率高；

◎    高流率和微粒截留率；

◎    洁净环境生产；

◎　产品出厂之前经过100%完整性测试；

◎    滤芯符合FDA生物安全标准；

◎    具有良好的耐高温和耐酸碱性能；

◎    每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 泡点压力 （bar） | 1.5 (IPA) | 3.5 | 2.3 | 1.8 |
| 扩散流(0.28Mpa、23℃) | ≤13.0ml/min//10" (0.20μm) |
| 可选精度（μm） | 0.05 0.1 0.2 0.45 0.65 0.8 1.2 |
| 测试 | 每支滤芯经过完整性测试 |
| 过滤面积 | ≥0.65平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | ◎121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 ◎85-90℃热水消毒 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 1.0～14.0 |

应用领域:

- 医药和生物制品的除菌过滤

- 饮用水、饮料、酒类等各种液体的除菌过滤

- 高纯水、超纯水、去离子水的终端过滤和使用点过滤

- 各种化学原料和药剂的净化过滤

- 更精密过滤的预过滤

◎可提供电子级、医药级、食品饮料级微孔折叠滤芯。

注意事项:

可提供其他过滤精度或规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度.

订货信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PES折叠滤芯 | ＬE：电子级 | S:PES | 010:0.1 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 |  | 020:0.2 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 045:045 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 065:0.65 | D：226-平头 | 30 |  |  |
|  |  |  | 080:0.80 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 120:1.2 | P：特殊化接口 |  |  |  |

•  聚四氟乙烯膜(PTFE) 折叠筒式滤芯

性能特点:

◎   膜堆由PTFE滤膜及进口导流层组成，具有优良的抗氧化性和耐化学性。

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，一般用于温度较高的场合；

C型为中心杆内衬不锈钢，可应用于耐高温的场所。

◎    高流率和微粒截留率

◎　适用性广泛，化学相容性极好，耐氧化性能好；
◎    洁净环境生产；

◎    滤芯符合FDA生物安全标准；

◎    具有良好的耐高温和耐酸碱性能；

◎　产品出厂之前经过100%完整性测试；
◎    每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 泡点压力 IPA （bar） | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ------- |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,60%IPA |
| 过滤面积 | ≥0.75平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | 121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 1.0～14.0 |

应用领域:

- 超纯水过滤；

- 超纯电子化学品溶液过滤；

- 发酵罐、储罐、配料罐无菌排气、进气过滤；

- 电子工业高纯气体过滤；

- 高纯蒸汽过滤；

- 无菌输送压缩空气；

- 氧化性气体液体过滤；

- 溶剂，溶液，油墨等精过滤；

- 更精密过滤的预过滤。

注意事项:

一般不适合下列情况：
◎卤烃，如三氯乙烯，二氯甲烷等； 
◎芳烃，如苯、甲苯等；
◎还有如汽油，无水乙烷等。

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度.

订货信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTFE折叠滤芯 | ＬE：电子级 | T:PTFE | 005:0.05 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 |  | 010:0.1 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 020:0.2 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 045:045 | D：226-平头 | 30 | F：聚四氟内包氟橡胶 |  |
|  |  |  | 065:0.65 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 100:1.0 | P：特殊化接口 |  |  |  |
|  |  |  | 300:3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500:5.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000:10.0 |  |  |  |  |

•  聚偏氟乙烯膜(PVDF) 折叠筒式滤芯

性能特点:

◎ 膜堆由增强型PVDF滤膜及进口导流层组成，具有优良的耐热性和耐化学性。

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，其端头内衬耐高温材质，一般用于温度较高的场合；

C型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于耐高温的场所；

D型的外壳、中心杆及端盖均为进口的PVDF原料材质，可应用于极高温、氧化的场所。

T型的膜及导流层、外壳、中心杆及端盖均为含PVDF材质，可应用于特高温、强氧化、强腐蚀性的场所

◎疏水性膜，吸附小；
◎具有耐氧化和耐热的性能，适用性广泛；
◎产品出厂之前经过100%完整性测试；
◎滤芯符合FDA生物安全性标准；

◎每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 泡点压力 IPA （bar） | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,60%IPA |
| 过滤面积 | ≥0.7平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) D型＜125℃压差：0.1Mpa) T型＜125℃压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | 121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 1.0～14.0 |

应用领域:

- 食品饮料及酒类的无菌气体过滤；

- 高纯电子化学品溶液过滤；

- 制药过滤；

- 食品饮料和酿酒过滤；

- 高低温气体，蒸汽过滤；

- 石油化工过滤；

- 无菌输送压缩空气；

- 氧化性气体液体过滤；

- 溶剂，溶液及油墨等精过滤；

- 更精密过滤的预过滤。

注意事项:

一般不适合下列情况：
◎温度高于50℃的极性溶液，如酮类、酯类；
◎有机胺：如二甲基甲酰胺等；
◎浓度大于40％，或温度高于50℃的强碱；
◎发烟硝酸； 
◎温度高于80℃的浓硫酸(96％)

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度.

订货信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVDF折叠滤芯 | ＬE：电子级 | V:PVDF | 010:0.1 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 |  | 020:0.2 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 045:045 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 065:0.65 | D：226-平头 | 30 | F：聚四氟内包氟橡胶 |  |
|  |  |  | 100:1.0 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 300:3.0 | P：特殊化接口 |  |  |  |

•  尼龙膜(N6、N66) 折叠筒式滤芯

性能特点:

◎ 膜堆由增强型尼龙滤膜及进口导流层组成，

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，其端头内衬耐高温材质，一般用于温度较高的场合；

C型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于耐高温的场所。

◎膜为亲水性，孔径均匀，过滤效果好；
◎强度高，耐碱性能好；
◎产品出厂之前经过100%完整性测试；
◎滤芯符合FDA生物安全性标准；

◎每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | ------- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 泡点压力 （bar） | 3.5 | 2.8 | 1.2 | ------- |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,纯水 |
| 过滤面积 | ≥0.7平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌(N66) | ◎121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 ◎85-90℃热水消毒 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 4-13 |

应用领域:

- 电子工业：超纯水终端过滤；

- 食品、饮料、酒类等除菌过滤；

- 医药卫生工业：药液过滤等；

- 更精密过滤的预过滤。

注意事项:

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度

订购信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N6/N66折叠滤芯 | ＬE：电子级 | NN:N66 | 010:0.1 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 | N:N6 | 020:0.2 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 045:045 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 065:0.65 | D：226-平头 | 30 |  |  |
|  |  |  | 100:1.0 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 300:3.0 | P：特殊化接口 |  |  |  |

•  混纤膜(CN-CA) 折叠筒式滤芯

### 性能特点:

◎ 膜堆由CN-CA增强型微孔膜及进口导流层组成，

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，其端头内衬耐高温材质，一般用于温度较高的场合；

C型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于耐高温的场所。

◎亲水性好，水通量大，截留效果好；
◎吸附性极低；
◎耐温性能高；
◎产品出厂之前经过100%完整性测试；
◎医药级滤芯经过注射用水冲洗；
◎滤芯符合FDA安全性标准；

◎每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | ----- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 泡点压力 （bar） | 2.3 | 1.5 | 0.8 | ----- |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,纯水 |
| 过滤面积 | ≥0.7平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | ◎121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 ◎85-90℃热水消毒 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 3-7.5 |

应用领域:

- 医药卫生工业：医用大输液过滤；

- 医药卫生工业：各种纯化水、药液等除菌过滤；

- 矿泉水终端过滤；

- 反渗透后纯水过滤；

- 食品、饮料、等过滤；

- 高纯水终端过滤；

- 更精密过滤的预过滤。

注意事项:

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度.

订购信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN-CA折叠滤芯 | ＬE：电子级 | M:CN-CA | 010:0.1 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 |  | 020:0.2 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 045:045 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 065:0.65 | D：226-平头 | 30 |  |  |
|  |  |  | 100:1.0 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 300:3.0 | P：特殊化接口 |  |  |  |
|  |  |  | 500:5.0 |  |  |  |  |

•  聚丙烯(PP) 折叠筒式滤芯

性能特点:

◎ 膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及进口导流层组成，具有较大的纳污量，

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，其端头内衬耐高温材质，一般用于温度较高的场合；

C型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于耐高温的场所。

D型的外壳、中心杆及端盖均为PVDF材质，可应用于耐极高温的场所。

◎适用性广泛；
◎流量大、阻力小、纳污量大、使用寿命长；
◎采用无粘接剂的热焊技术，不带进任何化学污染物；医药级滤芯经过注射用水冲洗，电子级滤芯经过超纯水冲洗。
◎滤芯符合FDA生物安全性标准；

◎每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

技术参数

| 过滤标示精度（μm） | 0.1 | 0.20 | 0.45 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,纯水 |
| 过滤面积 | ≥0.55平方米(10”) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) D型＜125℃压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | ◎121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 ◎85-90℃热水消毒 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 1.0～14.0 |

应用领域:

- 电子工业：化学品过滤及纯水过滤；

- 反渗透的保安过滤；

- 食品饮料工业：矿泉水、酒类、果汁过滤；

- 医药卫生工业：药液、气体等过滤；

- 化学工业：有机溶剂过滤等；

- 石油工业：油田注水过滤；

- 各种气体精过滤；

- 更精密过滤的预过滤。

注意事项:

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度

订购信息

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP折叠滤芯 | ＬE：电子级 | P：PP | 010:0.1 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  | ＬP：医药食品级 |  | 020:0.2 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 045:045 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 | C：PP全内衬不锈钢 |
|  |  |  | 065:0.65 | D：226-平头 | 30 | F：聚四氟内包氟橡胶 | D：PVDF |
|  |  |  | 100:1.0 | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  | 300:3.0 | P：特殊化接口 |  |  |  |
|  |  |  | 500:5.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000:10.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000:20.0 |  |  |  |  |

•  活性炭纤维(ACF) 折叠筒式滤芯

性能特点:

◎ 过滤介质由优质活性炭纤维组成，

A型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

B型为端头耐高温型，其端头内衬耐高温材质，一般用于温度较高的场合；

C型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于耐高温的场所。

◎滤芯为深层过滤，通量大；
◎具有耐热、耐酸碱；
◎对氯气、有机物、异味等具有极强的吸附能力；
◎无有害物质析出。

技术参数

| 过滤标示精度（μm） | 1 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 按国家GMP条件要求,25℃,纯水 |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | A型＜60℃(压差：0.2 Mpa) B型＜80℃(压差：0.2 Mpa) C型＜95℃(压差：0.1Mpa) |
|  | 灭菌 | ◎121℃蒸汽灭菌、高压灭菌，每次半小时 ◎85-90℃热水消毒 |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 1.0～14.0 |

应用领域:

- 白酒除浊降度过滤；

- 药液、血透、气体等过滤；

- 有机溶剂的脱色过滤；

- 水处理净化，除味，脱色，除有机物等过滤；

- 代替颗粒活性炭用于反渗透装置的前面。

注意事项:

可提供其他过滤精度或规规格型号的产品

流量/压差数据为设计参考依据,滤芯出厂时为塑料包装袋包装,根据需要配有O型圈, 滤芯上有”ANOW”字样,并在表面刻有滤层材质与过滤精度.

订货信息：

|  | 级别 | 材质 | 精度 | 接口形式 | 长度 | 密封圈 | 支架材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACF折叠滤芯 |  | C:ACF | 100:1.0 | A：222-翅片 | 5 | S；硅橡胶 | A：PP骨架 |
|  |  |  | 300:3.0 | B：222-平头 | 10 | V：氟橡胶 | B：PP骨架接头耐高温型 |
|  | L：普通级 |  | 500:5.0 | C：226-翅片 | 20 | E：三元乙丙胶 |  |
|  |  |  |  | D：226-平头 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | E：平压 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | P：特殊化接口 |  |  |  |

•  内插式滤芯

性能特点:

◎ 滤层材质：聚丙烯（PP）

（如需要其它膜材质滤芯， 请来电询购）

◎洁净车间生产

◎适用性广泛

◎产品出厂前100%经过完整性测试

◎经过超纯水冲洗

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.22 | 0.45 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 每支滤芯都经过完整性测试 |
| 过滤面积 | Φ56*64≥0.12平方米 |
|  | Φ56*127≥0.20平方米 |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | ＜60℃(压差：0.2 Mpa) |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 根据膜材质而定（详细参考科诺公司化学性相容表） |

应用领域:

- 光盘保护胶过滤

- 光学树脂过滤

- 医药和生物制品的除菌过滤

- 各种化学原料和药剂的净化过滤

- 附加值高的液体过滤

- 小流量的液体过滤

- 气体过滤

•  碟型滤芯

性能特点

- 滤层材质：聚丙烯（PP）

- （如需要其它膜材质滤芯， 请来电询购）

- 洁净车间生产

- 适用性广泛

- 产品出厂前100%经过完整性测试

- 经过超纯水冲洗

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.22 | 0.45 | 0.65…… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 每支滤芯都经过完整性测试 |
| 过滤面积 | Φ60*16≥0.04平方米(可代替F4滤芯) |
|  | Φ60*42≥0.10平方米(可代替F16滤芯) |
| 使 用 条 件 | 工作温度及压差 | ＜60℃(压差：0.2 Mpa) |
|  | 可耐压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 根据膜材质而定（详细参考科诺公司化学性相容表） |

* 随使用温度升高，可耐最大压差相对降低；

应用领域：

光盘行业

各种化学原料和药剂的净化过滤

附加值高的液体过滤

小流量的液体过滤

注意事项:

滤芯为塑料包装袋包装，在滤芯表面刻有滤层材质与过滤精度.并有“ANOW”公司商标字样

微孔滤膜
•  疏水的聚四氟乙烯滤膜 (PTFE)

性能特点:

聚四氟乙烯膜采用完全由天然永久疏水的PTFE材质，即在很低的压差下，也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻，而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。

技术参数

| 材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
| --- | --- |
| 吸附性 | 0.2µm膜对γ-globulin的吸附量为8µg/cm2 |
| 泡点(异丙醇) | 0.1µm：150kPa | 0.2µm：120kPa |
|  | 0.45µm：80kPa | 1.0µm：45kPa |
| 化学兼容性 | 耐所有有机溶剂和强化学品，详见 |
| 溶出物 | 水未检出 |
| 流速 | 材料 | 空气 | 异丙醇 |
|  | 压力 | Δp5 kPa | Δp100 kPa |
|  | 3µm | - | - |
|  | 1µm | 0.88/H/M2 | - |
|  | 0.45µm | 0.44/H/M2 | - |
|  | 0.20µm | 0.3l/H/M2 | 17-23ml/分/cm2 |
|  | 0.1µm | 0.22/H/M2 | 9-12ml/分/cm2 |
| 灭菌方式 | 高压灭菌(121℃或134℃)，或环氧乙烷熏蒸 |
| 厚度 | 65µm (0.2µm) - 100µm (5µm) |
| 验证 | 0.2µm滤膜的泡点值，经过细菌挑战试验验证，以保证除菌过滤的可靠性 |

应用领域: 用于空气、气体和化学品的过滤

- PTFE滤膜具有极强的化学兼容性，几乎能胜任所有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤。在过滤水相溶液时，必须先用乙醇或异丙醇预浸润后,水相溶液才能滤过。

•  亲水的聚醚砜滤膜 (PES)

性能特点:

PES滤膜 具有优良的耐热性和耐化学性。洁净环境生产；亲水性膜，通量大；符合FDA生物安全性标准；

技术规格

| 材料 | 聚醚砜滤膜 (PES) |
| --- | --- |
| 厚度 | 110µm ±(10µm) |
| 泡点(水) | 孔径 | 泡点(水) |
|  | 1.2µm | 105kPa |
|  | 0.8µm | 140kPa |
|  | 0.65µm | 210kPa |
|  | 0.45µm | 300kPa |
|  | 0.2µm | 430kPa |
|  | 0.1µm（IPA） | 280kPa |
| 化学兼容性 | 耐水相溶液，pH4-8范围内稳定，详情参见化学兼容性表 |
| 溶出物 | 水，<1% |
| 透水量 | 孔径 | M3/m2.hr.bar |
|  | 1.2µm | ≥156 |
|  | 0.8µm | ≥147 |
|  | 0.65µm | ≥54 |
|  | 0.45µm | ≥36 |
|  | 0.2µm | ≥21 |
|  | 0.1µm（IPA） | ≥2.4 |
| 热稳定性 | 最高温度130℃ |
| 灭菌方式 | 高压灭菌(121℃)，γ-射线或环氧乙烷熏蒸 |
| 验证 | 0.2µm滤膜的泡点值，经过标准细菌挑战试验验证，以保证除菌过滤的可靠性 |

应用领域: 用于液体及部分有机溶剂的过滤

亲水的PES微孔滤膜可用于大输液、针剂及疫苗等药液除菌过滤；

冲洗、洗瓶、及消毒液等除菌及微粒过滤等；

啤酒、葡萄酒、饮料、等除菌过滤；超纯水终端过滤；

•  尼龙滤膜 (N6/N66)

性能特点:用于碱性溶液和有机溶剂过滤

科诺公司生产的尼龙膜具有非常好的机械强度，吸附性强，能耐受大多数

有机溶剂和多数碱性溶液，特别适合于碱性溶液的过滤。

技术参数

| 吸附性 | 0.2µm膜对牛血清白蛋白的吸附量为100µg/cm2 |
| --- | --- |
| 泡点(水) | 0.2µm：340kPa | 0.45µm：220kPa |
| 化学兼容性 | pH3-14范围内稳定，可耐受大多数有机溶剂和碱性溶液，详情参见化学兼容性表 |
| 溶出物 | 水，> 0.2% |
| 流速(水) Δp100 kPa | 0.2µm：23ml/分/cm2 0.45µm：46ml/分/cm2 |
| 材料 | 尼龙 (聚酰胺) |
| 灭菌方式 | 高压灭菌(121℃)，或环氧乙烷熏蒸 |
| 厚度 | 110±10µm |

应用领域

用于有机溶剂过滤，如HPLC流动相除颗粒过滤时，尼龙膜比PTFE膜更经济实用，另外，尼龙膜还可以作为转印膜。由于尼龙膜的吸附性能相对较高，一般不推荐用于培养基过滤、或蛋白液等生物样品的过滤，以免因吸附而损失样品。在这种情况下，通常采用低吸附的混合纤维素(CN-CA)，更为适用

•  亲水的混合纤维素滤膜 (CN-CA)

性能特点:

亲水的混合纤维素是非常好的滤膜材料，其能够提供非常一致的孔径结构和宽的孔径规格。可用于趋药性和细胞截留，微粒收集，用于溶液的超净过滤和光散射测量以及水溶液、缓冲液、血清和培养基的除菌过滤、HPLC的流动相过滤等。

技术参数

| 材料 | 混合纤维维素 (CN-CA) |
| --- | --- |
| 厚度 | 90±10µm |
| 泡点(水) | 孔径 | 泡点(水) |
|  | 5µm | 50kPa |
|  | 3µm | 60kPa |
|  | 1.2µm | 100kPa |
|  | 0.8µm | 140kPa |
|  | 0.65µm | 200kPa |
|  | 0.45µm | 230kPa |
|  | 0.2µm | 350kPa |
|  | 0.1µm | 450kPa |
|  | 化学兼容性 | 耐水相溶液，pH4-7.5范围内稳定，详情参见化学兼容性表 |
|  | 溶出物 | 水，<1% |
| 流速(水) Δp100 kPa | 孔径 | 流速(水) |  |
|  | 5µm | 145ml/分/cm2 |  |
|  | 3µm | 85ml/分/cm2 |  |
|  | 1.2µm | 70ml/分/cm2 |  |
|  | 0.8µm | 35ml/分/cm2 |  |
|  | 0.65µm | 30ml/min |  |
|  | 0.45µm | 22ml/分/cm2 |  |
|  | 0.2µm | 8.5ml/分/cm2 |  |
|  | 0.1µm | 5ml/分/cm2 |  |
|  | 热稳定性 | 最高温度130℃ |
|  | 灭菌方式 | 高压灭菌(121℃)，γ-射线或环氧乙烷熏蒸 |

应用领域: 用于液体过滤

亲水的CN-CA微孔滤膜可用语大输液、针剂及疫苗等药液除菌过滤；冲洗、洗瓶、及消毒液等

除菌及微粒过滤等；啤酒、葡萄酒、饮料、等除菌过滤；

•  疏水的聚偏二氟乙烯滤膜 (PVDF)

性能特点:

疏水的聚偏二氟乙烯滤膜(PVDF)具有优良的耐热性和耐化学性。即使在很低的压差下，也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻，而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。

技术参数

| 材料 | 聚二偏氟乙烯 (PVDF) |
| --- | --- |
| 吸附性 | 0.2µm膜对γ-globulin的吸附量为8µg/cm2 |
| 泡点(异丙醇) | 0.2µm：120kPa | 1.0µm：45kPa |
|  | 0.45µm：80kPa | 3.0µm：20kPa |
| 化学兼容性 | 耐所有有机溶剂和强化学品，详见 |
| 溶出物 | 水未检出 |
| 流速 | 材料 | 空气 | 异丙醇 |
|  | 压力 | Δp5 kPa | Δp100 kPa |
|  | 3µm | 1.1/H/M2 | - |
|  | 1.0µm | 0.90/H/M2 | - |
|  | 0.45µm | 0.70/H/M2 | 17-23ml/分/cm2 |
|  | 0.2µm | 0.24/H/M2 | 9-12ml/分/cm2 |
| 灭菌方式 | 高压灭菌(121℃或134℃)，或环氧乙烷熏蒸 |
| 厚度 | 100µm± (10µm) |

应用领域: 用于空气、气体和化学品的过滤

PVDF 滤膜具有极强的化学兼容性，能胜任绝大多数有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤。在过滤水相溶液时，必须先用乙醇或异丙醇预浸润后，水相溶液才能滤过。

囊式滤芯系列
•  囊式滤芯

性能特点:

◎具有独特的层叠式结构，运用环行流道的工作原理，与常规的过滤器相比，其残留体积和粒子

脱落都最低

◎节省操作时间

◎使用无需清洗外壳安全性高

◎节约使用成本

技术参数

| 过滤精度（μm） | 0.1 | 0.22 | 0.45 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试 | 每支滤芯经过完整性测试 |
| 进出口方式 | 1/4" MNPT |
| 过滤面积 | ≥0.14平方米 |
| 使 用 条 件 | 工作温度 | 最高工作温度: < 60℃ |
|  | 最大工作压力 | 380kpa at 25℃ |
|  | 可耐最大压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa |
|  | 适用PH值 | 根据膜材质而定（详细参考科诺公司化学性相容表） |

使用方法：

将软管分别与进口和出口连接，打开顶端的排气口，注意流体方向，通入过滤液，当过滤液充满滤芯，将空气全部挤出时，旋紧排气口．当过滤过程结果后，可将底部的排液口打开，排出剩余的过滤液；

应用领域:

- 各种化学原料和药剂的净化过滤

- 附加值高的液体过滤

- 小流量的液体过滤

- 贵金属的过滤

- 强腐蚀性溶剂过滤

- 气体过滤

针头过滤器及用膜
•  医疗用针头过滤器滤膜系列

精密级微孔滤膜是用高分子聚合制成的一种用途广泛的密过

滤材料。用于对气相或液相中的细菌和颗粒等进行截流而实现过

滤分离、或达到净化的目的。本公司有亲水性滤膜系列（过滤液

体如对液体的过滤进化等）和疏水性滤膜系列（过滤气体某些有

机溶剂）等

| 各类微孔滤膜产品的主要性能和应用范围 |
| --- |
| 产品名称 | 主要性能 | 应用范围 |
| 尼龙Nylon（聚酰胺） | 耐强碱和有机液，天然的亲水性 | ① 液体澄清与除菌及微粒的滤除 ② 电子工业中光致抗蚀剂的过滤 ③ 各种溶剂和药掖的过滤 |
| 混合纤维素（CN-CA） | ① 孔隙率高、截流效果好 ② 不耐强酸、强碱溶液及绝大部分 机溶剂；最适合用于水及水溶液 的过滤 | ① 实验、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤，属实验耗 材 ② 水样中大肠杆菌群的测定 ③ 环境水样检测用膜 |
| 聚醚砜（PES） | 耐温、耐腐蚀、通量大、对蛋白吸附力较低 | ① 医药：生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 ② 食品：酒类、饮料等终端过滤 ③ 超纯水等终端过滤 |
| 聚二偏氟乙烯膜（PVDF） | ① 疏水性膜，不吸潮，易恒重 ② 耐温能反复热压消毒 ③ 耐化学腐蚀、耐氧化 | ① 醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂去除微粒，提高 试剂级别 ② 空气中 微粒的净化和发酵工业中的空气除菌 ③ 油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析 ④ 非特意性蛋白的分离和提纯 ⑤ 水溶液的浓缩，化学物质的分离和回收 |
| 聚四氟乙烯膜（PTFE） | ① 具有极优良的耐化学性 ② 耐高温耐强酸、强碱，具有极强的 舒水性 | ① 对于强酸、强碱的澄清过滤 ② 高温液体及特殊化学试剂的过滤 ③ 对空气或各类气体的澄清过滤 |

医用药液过滤膜

目前医疗行业使用的液体过滤膜，按过滤精度分精密过滤膜和普通过滤膜，过滤精度小干等于5μm 的为精密过滤。由干技术、价格等原因目前国内能批量生产符合医用的精密过滤膜的厂家还非常少．主要以生产过滤精度在 5μm以上的产品，5μm以下的产品主要依赖进口。

我公司现己开发出了 0.1—20μm 不同材质的亲水性液体膜系列产品以满足临床不同的需求，并可根据客户不同的需求生产出多种规格的膜片。

我公司生产的系列精密过滤膜具有孔径均匀、表面光滑、自身不掉颗粒、流量大，易于焊接等特点，能满足医学临床上不同的需求

医用药液过滤膜规格列表

| 液膜型号 | 一般常用的规格 （mm） | 过滤精度（μm） | 流 量 | 主要应用（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YM-P20型 | Φ12.5 | 对20μm微粒的去除率≥98％ | 10 分钟的流量 ≥1100ml | 普通输夜器药液过滤 |
| YM-P05型 | Φ17、Φ20 | 对5μm微粒的去除率≥95％ | 10 分钟的流量 ≥600ml | 精密输夜器药液过滤 |
| YM-P05型 | Φ25—Φ35 | 对5μm微粒的去除率≥95％ | 10 分钟的流量 ≥900ml | 精密输夜器药液过滤 |
| YM-N50型 | Φ25—Φ35 | 对5μm微粒的去除率≥95％ | 10 分钟的流量 ≥600ml | 精密输夜器药液过滤 |
| YM-N30型 | Φ25—Φ35 | 对3μm微粒的去除率≥95％ | 10 分钟的流量 ≥500ml | 精密输夜器药液过滤 |
| YM-N50及YM-N30型 | Φ17 Φ20等 | 对5μm或3μm微粒的去除率≥95％ | 30秒的流量 ≥30ml | 麻醉过滤器药液过滤 |
| YM-N12型 | Φ25—Φ35 及各种方型等 | 对1.2μm微粒的去除率≥95％ | 10 分钟的流量 ≥200ml | 精密输夜器药液过滤 |

备注：

1、规格和过滤精度均可根据客户的要求定制

2、流速分别按输液器和麻醉用过滤器的国家标准或行业标准测定

3、可根据客尸要求定做其它用涂的液体过滤膜和微型过滤器

医用气体过滤膜

目前市场上使用的输液器在临床输液过程中，经常会出现流液不畅的现象（如多瓶输液或是在空气湿度较大的环境），严重时甚至出现流液停止的状况。究其原因有多方面因素，但主要是所用空气过滤膜疏水性不够强。在输液过程中，药液渗入空气膜的内部，从而堵住了膜的微孔，阻止了空气的进入。临床医务人员为了解决此问题，一般是更换输液器或者在空气过滤膜上用针扎一个小洞。但这两种方法都对病人不利。

国内有许多厂家正在研发的用在输液器和镇痛泵上的带排气窗的药液过滤器，由于滤膜在药液中的时间长，压力大，造成药液从排气膜中渗出或是气泡无法从排气膜中排出。这就要求过滤膜具有透气性好，耐浸泡和很强的疏水性等特点。

疏水性医用微孔滤膜克服和解决了上述问题，过滤精度从0.05μm到0.5μm，阻水性能从30 KPa到150 KPa。

医用气体过滤膜规格列表

| 气膜型号 | 一般常用的规格 （mm） | 过滤精度（μm） | 阻水效果（Kpa） | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QM-60型 | Φ6、Φ7、Φ9等 | 对0.3μm或0.5μm微粒去除率≥99％ | ≥30 | 普通输夜器进气及精密输液器进气孔用膜 |
| QM-100型 | Φ4、Φ6、Φ9等 | 对0.3μm微粒的去除率≥95％ | ≥50 | 带排孔的药液过滤器用墨 |
| QM-PM5型 | Φ8、Φ9 | 对0.3μm或0.5μm微粒去除率≥99％ | ≥30 | 输液器进气件用膜 |
| QM-PQ型 | Φ17、Φ30等 | 对0.3μm或0.5μm微粒去除率≥99％ | ---- | 麻醉时用的气体过滤器 |
| QM-F02型 | Φ3、Φ4、Φ25 | 0.2μm | ≥150 | 镇痛泵或传感器上用的气膜等。 |

备注：

1、规格和过滤精度均可根据客户的要求定制

2、阻水效果表示：用水柱对滤膜施加压力，迫

使水渗透通过滤膜的压力值

•  分析用微孔滤膜及针头过滤器

分析用膜分类及应用

有机系过滤

ANOW有机系分析用膜，采用聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏氟乙烯膜（PVDF）、尼龙（N66）为过滤材料，具有良好的化学稳定性，适合于HPLC、GC等的样品和溶剂过滤

水系过滤

ANOW水系分析用膜，采用混合纤维素膜（CN-CA）、聚醚砜膜（PES）、尼龙（N66）膜为过滤材料，用于亲水溶液和液体培养基的除菌过滤以及难滤过水溶液的预滤/澄清/除菌过滤/除颗粒过滤

气体的过滤

ANOW 分析用气体过滤膜，采用聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏氟乙烯膜（PVDF）为过滤材料，具有良好的化学稳定性和热稳定性，用于小体积容器的气体除菌过滤

分析用膜产品规格

Φ13

| 圆片膜直径 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13mm | PES | 水系 | YAMS5A | 0.45µm，Φ13mm，聚醚砜膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMS2A | 0.2µm，Φ13mm，聚醚砜膜，50片/盒 |
|  | CN-CA |  | YAMM5A | 0.45µm，Φ13mm，混合纤维素膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMM2A | 0.2µm，Φ13mm，混合纤维素膜，50片/盒 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YAMN5A | 0.45µm，Φ13mm，增强尼龙膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMN2A | 0.2µm，Φ13mm，增强尼龙膜，50片/盒 |
|  | PTFE | 有机系、气体用膜 | YAMT5A | 0.45µm，Φ13mm，聚四氟乙烯膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMT2A | 0.2µm，Φ13mm，聚四氟乙烯膜，50片/盒 |
|  | PVDF |  | YAMV5A | 0.45µm，Φ13mm，聚偏氟乙烯膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMV2A | 0.2µm，Φ13mm，聚偏氟乙烯膜，50片/盒 |

Φ25

| 圆片膜直径 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25mm | PES | 水系 | YAMS5B | 0.45µm，Φ25，聚醚砜膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMS2B | 0.2µm，Φ25，聚醚砜膜，50片/盒 |
|  | CN-CA |  | YAMM5B | 0.45µm，Φ25，混合纤维素膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMM2B | 0.2µm，Φ25，混合纤维素膜，50片/盒 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YAMN5B | 0.45µm，Φ25，增强尼龙膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMN2B | 0.2µm，Φ25，增强尼龙膜，50片/盒 |
|  | PTFE | 有机系、气体用膜 | YAMT5B | 0.45µm，Φ25，聚四氟乙烯膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMT2B | 0.2µm，Φ25，聚四氟乙烯膜，50片/盒 |
|  | PVDF |  | YAMV5B | 0.45µm，Φ25，聚偏氟乙烯膜，50片/盒 |
|  |  |  | YAMV2B | 0.2µm，Φ25，聚偏氟乙烯膜，50片/盒 |

Φ47

| 圆片膜直径 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47mm | PES | 水系 | YAMS5C | 0.45µm，Φ47，聚醚砜膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMS2C | 0.2µm，Φ47，聚醚砜膜，25片/盒，带隔层 |
|  | CN-CA |  | YAMM5C | 0.45µm，Φ47，混合纤维素膜，25/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMM2C | 0.2µm，Φ47，混合纤维素膜，25片/盒，带隔层 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YAMN5C | 0.45µm，Φ47，增强尼龙膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMN2C | 0.2µm，Φ47，增强尼龙膜，25片/盒，带隔层 |
|  | PTFE | 有机系、气体用膜 | YAMT5C | 0.45µm，Φ47，聚四氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMT2C | 0.2µm，Φ47，聚四氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  | PVDF |  | YAMV5C | 0.45µm，Φ47，聚偏氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMV2C | 0.2µm，Φ47，聚偏氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |

Φ50

| 圆片膜直径 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50mm | PES | 水系 | YAMS5D | 0.45µm，Φ50，聚醚砜膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMS2D | 0.2µm，Φ50，聚醚砜膜，25片/盒，带隔层 |
|  | CN-CA |  | YAMM5D | 0.45µm，Φ50，混合纤维素膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMM2D | 0.2µm，Φ50，混合纤维素膜，25片/盒，带隔层 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YAMN5D | 0.45µm，Φ50，增强尼龙膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMN2D | 0.2µm，Φ50，增强尼龙膜，25片/盒，带隔层 |
|  | PTFE | 有机系、气体用膜 | YAMT5D | 0.45µm，Φ50，聚四氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMT2D | 0.2µm，Φ50，聚四氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  | PVDF |  | YAMV5D | 0.45µm，Φ50，聚偏氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |
|  |  |  | YAMV2D | 0.2µm，Φ50，聚偏氟乙烯膜，25片/盒，带隔层 |

注：可提供特殊规格的过滤器

ANOW®针头滤器在实验室中应用广泛，它不需要换膜和清洗滤器，省去了复杂费时的准备工作，是过滤少量样品的首选。

主要应用于：

样品过滤

液体除菌过滤

澄清、除颗粒过滤

气体除菌过滤

ANOW® 针头滤器的特点：

操作简便

经济适用

质量可靠

规格齐全

分析用针头过滤器技术规格

| 规格型号 （100个/包） | ANOW®-YSFA★□A（Φ13） | ANOW®-YSFA★□B（Φ25） |
| --- | --- | --- |
| 滤膜材质★ | 混合纤维素(M) / 聚醚砜(S) / 尼龙(N) / 聚四氟乙烯膜(T) / 聚偏氟乙烯膜(V) |
| 包装规格 | 非无菌包装，100个/包 |
| 过滤精度□ | 0.2µm（2） / 0.45µm（5） |
| 过滤面积 | 1.13 cm2 | 4.90 cm2 |
| 最高使用温度 | ≤ 50℃ |
| 外壳材质 | 聚丙烯 |
| 外壳可承受压力 | 230 kPa | 230 kPa |
| 入口规格 | Luer锁口 | Luer锁口 |
| 出口规格 | Luer管口 | Luer管口 |

注：★代表滤膜材质；□代表过滤精度；

分析用针头过滤器产品规格

Φ13

| 规格 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ13 | PES | 水系 | YSFAS5A | 0.45µm，Φ13mm，聚醚砜膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAS2A | 0.2µm，Φ13mm，聚醚砜膜，100个/包 |
|  | CN-CA |  | YSFAM5A | 0.45µm，Φ13mm，混合纤维素膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAM2A | 0.2µm，Φ13mm，混合纤维素膜，100个/包 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YSFAN5A | 0.45µm，Φ13mm，增强尼龙膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAN2A | 0.2µm，Φ13mm，增强尼龙膜，100个/包 |
|  | PTFE | 有机系 | YSFAT5A | 0.45µm，Φ13mm，聚四氟乙烯膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAT2A | 0.2µm，Φ13mm，聚四氟乙烯膜，100个/包 |
|  | PVDF |  | YSFAV5A | 0.45µm，Φ13mm，聚偏氟乙烯膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAV2A | 0.2µm，Φ13mm，聚偏氟乙烯膜，100个/包 |

Φ25

| 规格 | 膜材质 | 类别 | 产品编号 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ25 | PES | 水系 | YSFAS5B | 0.45µm，Φ25mm，聚醚砜膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAS2B | 0.2µm，Φ25mm，聚醚砜膜，100个/包 |
|  | CN-CA |  | YSFAM5B | 0.45µm，Φ25mm，混合纤维素膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAM2B | 0.2µm，Φ25mm，混合纤维素膜，100个/包 |
|  | N66 | 水系、有机系通用 | YSFAN5B | 0.45µm，Φ25mm，增强尼龙膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAN2B | 0.2µm，Φ25mm，增强尼龙膜，100个/包 |
|  | PTFE | 有机系 | YSFAT5B | 0.45µm，Φ25mm，聚四氟乙烯膜，100V/包 |
|  |  |  | YSFAT2B | 0.2µm，Φ25mm，聚四氟乙烯膜，100个/包 |
|  | PVDF |  | YSFAV5B | 0.45µm，Φ25mm，聚偏氟乙烯膜，100个/包 |
|  |  |  | YSFAV2B | 0.2µm，Φ25mm，聚偏氟乙烯膜，100个/包 |

注：可提供特殊规格的过滤器